| N° |  | REVISÃO DAS FOLHAS |  | N° | REVISÃO DAS FOLHAS |  | N° | REVISÃO DAS FOLHAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0 |  | 27 | 0 |  | 54 | 0 |
| 2 |  | 0 |  | 28 | 0 |  | 55 | 0 |
| 3 |  | 0 |  | 29 | 0 |  | 56 | 0 |
| 4 |  | 0 |  | 30 | 0 |  | 57 | 0 |
| 5 |  | 0 |  | 31 | 0 |  | 58 | 0 |
| 6 |  | 0 |  | 32 | 0 |  | 59 | 0 |
| 7 |  | 0 |  | 33 | 0 |  | 60 | 0 |
| 8 |  | 0 |  | 34 | 0 |  | 61 | 0 |
| 9 |  | 0 |  | 35 | 0 |  | 62 | 0 |
| 10 |  | 0 |  | 36 | 0 |  | 63 | 0 |
| 11 |  | 0 |  | 37 | 0 |  | 64 | 0 |
| 12 |  | 0 |  | 38 | 0 |  | 65 | 0 |
| 13 |  | 0 |  | 39 | 0 |  | 66 | 0 |
| 14 |  | 0 |  | 40 | 0 |  | 67 | 0 |
| 15 |  | 0 |  | 41 | 0 |  | 68 | 0 |
| 16 |  | 0 |  | 42 | 0 |  | 69 | 0 |
| 17 |  | 0 |  | 43 | 0 |  | 70 | 0 |
| 18 |  | 0 |  | 44 | 0 |  | 71 | 0 |
| 19 |  | 0 |  | 45 | 0 |  | 72 | 0 |
| 20 |  | 0 |  | 46 | 0 |  | 73 | 0 |
| 21 |  | 0 |  | 47 | 0 |  | 74 | 0 |
| 22 |  | 0 |  | 48 | 0 |  | 75 | 0 |
| 23 |  | 0 |  | 49 | 0 |  | 76 | 0 |
| 24 |  | 0 |  | 50 | 0 |  | 77 | 0 |
| 25 |  | 0 |  | 51 | 0 |  | 78 | 0 |
| 26 |  | 0 |  | 52 | 0 |  | 79 | 0 |
| 27 |  | 0 |  | 53 | 0 |  | 80 | 0 |
| MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | C | 05/2015 | FB | EMAP | EMAP | ALEX | 25/09/19 | PARA INFORMAÇÃO |
| REV. | EMIS | DATA | ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO | POR | DATA | DESCRIÇÃO DAS REVISÕES |
|  |  |  |  |  |  | VALIDADO |  |  |
| TIPO DE EMISSÃO |  |  |  | (A) PRELIMINAR |  | (D) PARA COTAÇÃO |  | (G) COMO CONSTRUIDO |
|  |  |  |  | (B) PARA APROVAÇÃO |  | (E) APROVADO |  | (H) CANCELADO |
|  |  |  |  | (C) PARA INFORMAÇÃO |  | (F) COMO COMPRADO |  |  |

SUMÁRIO

1.	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	3

2.	OBSERVAÇÕES PRELIMINARES	4

3.	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	4

- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever os requisitos mínimos a serem utilizados para os materiais e a execução dos serviços de recuperação estruturais das estruturas de concreto.

O presente memorial refere-se à recuperação estrutural da Laje do Píer e ponte de acesso do cais de São José de Ribamar, na Ilha de São Luis - Maranhão.

Serão levados em consideração a área total das Lajes e demais características que forem julgadas necessárias para compor o corpo deste memorial. Esta obra promoverá a recuperação de pontos críticos da estrutura de concreto, garantindo a eficiência e vida útil destas estruturas.

LAJE DO PIER

LAJE DA PONTE

- OBSERVAÇÕES PRELIMINARES

O projeto de recuperação estrutural contempla a recuperação das peças de concreto armado.

Serão recuperadas todas as estruturas em concreto armado. Para laje do Píer e ponte de acesso será necessária a recuperação da estrutura danificada e nas estacas somente Limpeza.

- DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

3.1. Serão utilizados concreto estrutural projetado fck=40mpa, e Injeção de Concreto fluido ou Graute C40, conforme projeto.

3.2. Serão utilizadas forma metálicas com espaçadores e injeção de concreto fluido ou graute com utilização de cachimbo para a estrutura das lajes e nervuras, para os blocos serão utilizadas forma metálica, conforme projeto.

3.3. Serão utilizadas Aço CA-50 e Tela Q-785, conforme projeto.