SUMÁRIO

1	considerações iniciais	2

- 2	CARACTERÍSTICAS DO PROJETO DEFENSAS DO BERÇO 100	3

3	proposta técnica	6

4	normas aplicadas	7

5	acessórios	8

MEMORIAL DESCRITIVO

# 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial descritivo tem com objetivo apresentar os requisitos mínimos a serem utilizados para os materiais e a execução dos serviços de fornecimento e trocas das defensas marítimas no Berço 100 no Porto do Itaqui em São Luís do Maranhão.

As defensas serão instaladas no Berço 100 do Porto de Itaqui na cidade de São Luis, no Estado do Maranhão.

A figura abaixo apresenta a localização do Berço 100.

Figura 1 – Localização do Berço 100.

## 2. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO DEFENSAS DO BERÇO 100

# 2.1 DESCRIÇÃO GERAL

Serão instaladas 12 defensas marítimas conforme apresentado a seguir.

Figura 2 – Planta do Berço 100.

As defensas marítimas são elementos de segurança para instalações portuárias, cuja função é amortecer o impacto resultante do encontro entre o navio (ou Barco), e a estrutura de atracação, dissipando a energia.

A figura a seguir apresenta um corte do berço 100 onde se é possível observar o sistema de defensa.

Figura 3 – Corte do Berço 100.

2.2 CARACTERÍSTICAS DAS DEFENSAS

A seguir são apresentadas as especificações do projeto.

As defensas cilíndricas adotadas são do tipo CELL 1700 (H), possui deflexão de 55,5%, energia de 1018 kN∙m, reação de 1366 kN e tolerância de +-10.

Foi considerada 4 demãos de pintura conforme tabela abaixo:

Para a execução dos serviços deverão ser utilizados os seguintes materiais:

- Concreto estrutural com fck maior ou igual a 40 Mpa;

- Fator água/cimento menor ou igual a 0,55;

- Aço CA-50 com fyk maior ou igual a 500 Mpa.

Para instalação das defensas deverá ser seguido os seguintes passos:

- Apicoar e aumentar o furo, deixado a armadura e o agregado expostos;

- Limpar a superfície;

- Aplicar adesivo estrutural;

- Realizar a recuperação com a aplicação de malha Q92 e concreto fck=40Mpa.

Para fixação do olhal seguir o detalhe indicado abaixo.

Deverá ser utilizado chumbadores químico com profundidade de 356 cm conforme detalhes indicados a seguir:

Figura 4 – Detalhes.

### 2.2.1 MATERIAIS

O sistema de Defensas será do tipo Cilíndrica, composto com elementos de borracha cilíndrica axial 1700H, painel metálico frontal nas dimensões 2500x6500mm, revestido em placas de UHMW-PE, inclusive conjuntos de chumbadores e correntes em aço galvanizado a fogo.

3. PROPOSTA TÉCNICA

Item 01: Substituição Integral do Sistema Atual 12xSistemas de Defensas tipo Cilíndrica, com um elemento de Borracha Cilíndrica 1700H, painel metálico medindo 2600x6500mm, revestido com placas de UHMW-PE com espessura de 40mm, com todos os elementos de fixação e acessórios, considerando estrutura de concreto existente. Este sistema possui um "stand-off" (distância entre o costado e a frente do painel metálico) de 1990mm. (Performance por Sistema: E=1030 kNm / R=1380 kN @ 70%)

Item 02: Substituição do Painel Metálico 12xPainéis Metálicos medindo 2600x6500mm, revestido com placas de UHMW-PE com espessura de 40mm, com todos os elementos de fixação e acessórios, considerando estrutura de concreto existente (sem incluir o elemento de borracha). Este sistema possuirá um "stand-off" (distância entre o costado e a frente do painel metálico) de 1990mm. (Performance por Sistema: Mantido o Atual).

Item 03: Serviços de Montagem e Instalação dos Sistemas de Defensas 12xSistemas de Defensas, incluindo retirada dos sistemas existentes, instalação de elementos embutidos no concreto (quando necessário), montagem e instalação dos conjuntos completos.

Item 04: Reposição sugerida para o período de 2 (dois) anos 01xSistema Especial de Defensas tipo Cilíndrica, composto por: 01 (um) elemento de Borracha Cilíndrica 1700H, 01 (um) painel metálico medindo 2600x6500mm, revestido com placas de UHMW-PE com espessura de 40mm, com todos os elementos de fixação e acessórios, 02 (dois) conjuntos de placas de UHMW-PE com espessura de 40mm e 02 (dois) conjuntos de correntes e manilhas.

4. NORMAS APLICADAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), recomendações do CEB

NBR 6118:2014 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado

NBR 8681:2003 – Ações e Segurança nas Estruturas

NBR 6122:2010 – Projeto e Execução de Fundações

NBR 13246:2017 – Planejamento Portuário

5. ACESSÓRIOS

## 5.1 CHUMBADORES

Os chumbadores para fixação das novas defensas deverão ser do tipo M56 com 560mm de comprimento dispostos de forma radial e espaçados a cada 747mm.

Todos os chumbadores previstos para a troca das defensas são do tipo químico, utilizando-se de resina a base epóxi para sua fixação.